	T / °C
	Reaction type
	Phases
	Compositions

	
	
	
	xAg
	xBi
	xSn

	263.2
	D1
	LIQUID
	0.038
	0.958
	0.004

	
	
	HCP_A3
	0.895
	0.003
	0.102

	
	
	RHOMBO_A7
	0.000
	1.000
	0.000

	
	
	FCC_A1
	0.913
	0.002
	0.085

	262.0
	U1
	LIQUID
	0.030
	0.952
	0.018

	
	
	HCP_A3
	0.859
	0.002
	0.139

	
	
	RHOMBO_A7
	0.000
	0.998
	0.002

	
	
	AGSB_ORTHO
	0.750
	0.091
	0.158

	136.9
	E1
	LIQUID
	0.009
	0.376
	0.615

	
	
	RHOMBO_A7
	0.000
	0.970
	0.030

	
	
	AGSB_ORTHO
	0.750
	0.002
	0.248

	
	
	BCT_A5
	0.000
	0.063
	0.936


