Table 1. Average quantitative EDS analysis on the phases and particles shows in Figure 3.

	Position
	Composition (wt. %)

	
	C
	O
	Mg
	Al
	Mn
	Cu
	Zn
	Ag
	Total

	Particle 1
	0.00
	0.00
	0.00
	60.61
	0.00
	3.04
	5.02
	31.34
	100.00

	Phase 2
	0.00
	3.31
	3.63
	60.44
	0.00
	7.84
	24.79
	0.00
	100.00

	Phase 3
	0.00
	1.81
	1.43
	89.45
	0.00
	1.22
	6.09
	0.00
	100.00


