Table 2. Microhardness as a function of silver nanoparticles content for 5, 10, and 15 h of milling.

	Ag-C NP
	Microhardness (HVN)

	Content (wt. %)
	5 h
	10 h
	15 h

	0.0
	88.48 ( 2.30
	93.98 ( 2.77
	101.27 ( 1.95

	0.5
	104.07 ( 5.92
	105.57 ( 4.81
	112.33 ( 1.85

	1.0
	116.50 ( 4.81
	122.08 ( 1.13
	113.02 ( 2.08

	1.5
	111.95 ( 1.14
	112.60 ( 4.04
	111.25 ( 2.41

	2.0
	106.10 ( 1.08
	104.20 ( 2.98
	116.28 ( 1.42


