Table 3. Ultimate tensile strength as a function of silver nanoparticle content and milling time.

	Ag-C NP

Content (wt. %)
	Ultimate tensile strength (MPa)

	
	5 h
	10 h
	15 h

	0.0
	305.0 ( 19.1
	332.2 ( 48.6
	239.0 ( 6.6

	0.5
	358.0 ( 6.3
	347.8 ( 7.8
	281.6 ( 57.2

	1.0
	328.9 ( 10.0
	375.1 ( 26.4
	337.2 ( 17.1

	1.5
	400.5 ( 16.3
	396.5 ( 9.3
	356.0 ( 21.3

	2.0
	353.7 ( 18.6
	323.8 ( 0.5
	353.9 ( 22.5


